**مشخصات فرومولیبدن مورد نیاز:**

ترکیب شیمیایی:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نماد |  | Mo% | C% | Cu% | Fe% | سایز (mm) |
| فرومولیبدن | Min | 60  |  |  | مابقی | 10-60 |
| Max |  | 0.1 | 0.5 |

**مشخصات گرافیت:**

**گرافیت پرسولفور CPC:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نماد |  | C% | Ash% | S% | V% | سایز (mm) |
| گرافیت پرسولفور | Min | 97  |  |  |  | 2-8 |
| Max |  | 0.6 | 0.7 | 0.6 |

ماکزیمم رطوبت: 0.5%

**گرافیت کم سولفورGPC :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نماد |  | C% | Ash% | S% | V% | سایز (mm) |
| گرافیت کم سولفور | Min | 99  |  |  |  | 2-8 |
| Max |  | 0.6 | 0.03 | 0.6 |

ماکزیمم رطوبت: 0.5%

**تبصره:**

* پیشنهاد دهنده قیمت گرافیت پرسولفور و کم سولفور را به صورت جداگانه ارائه نماید.
* خریدار بر اساس نیاز خود یکی از انواع گرافیت های فوق را انتخاب می نماید و در صورت برنده شدن مناقصه گر با وی قرارداد منعقد می نماید.